# Calculs pour couches minces
Les calculs pour la transmission, la réflexion et l'absorption sont écrit en C++ dans le fichier « thinfilm.h ».

Ces calculs ont été copié d'un fichier m de Martin Joly qui les a lui même relevé dans le thèse de Iris Marck chapitre 2 sur « Theory of Sun Protection Glasses ».

Dans la thèse à Iris il est écrit : « If the incident medium is transparent, the tranmittance [...] ».

Dans le cas tu programme interfit on s'en fiche car à la fois le milieu incident c'est le vide et à la fois on a besoin que de la réflexion.

"complex index of refraxion:" newline hat n = n - ik newline newline "simplified Snell's law:" newline cos(hat %theta_1) = { sqrt{ {cos(hat %theta_0)}^2 cdot {hat n_0}^2 - {hat n_0}^2 + {hat n_1}^2} } over {hat n_1} newline newline "optical admittance:" newline %eta_{p} = {hat n} over {cos(hat %theta ) } newline %eta_{s} = {hat n} cdot {cos(hat %theta ) } newline newline "phase thickness:" newline %delta = {2 %pi hat n d cos(hat %theta)} over {%lambda } newline alignl %delta "phase thickness" newline alignl d "layer thickness" newline newline "next two lines for P and S:" newline left (binom{B}{C} right ) = left lbrace prod left [ matrix{cos(%delta) # {i sin(%delta)} over {%eta} ## i sin(%delta) cdot %eta # cos(%delta)} right ] right rbrace cdot left ( binom{1}{%eta_exit} right ) newline alignl i "imaginary unit" newline newline "reflection coefficient:" newline r = {%eta_incident - C over B} over {%eta_incident + C over B} newline newline "reflectance:" newline %varrho = sin(polarization) cdot ldline r_p rdline + cos(polarization) cdot ldline r_s rdline